### SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  ROBÓT DROGOWYCH

MODERNIZACJA ( PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ (dz. nr ewid. 509)

W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA KOZŁOWSKA

GMINA JASTRZĘBIA

1. ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWA

1. 1. Roboty pomiarowe.

W ramach robót pomiarowych Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia drogi, przeniesienia punktów geodezyjnych kolidujących z prowadzonymi robotami.

1.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205.

1.3. Wykonanie nasypów.

Nasypy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania p.2.8.- Wymagania dla nasypów.

1.4. Warstwa podsypkowa i odsączająca.

Podsypkę z piasku i warstwę odsączającą wykonać wg normy PN-EN 13043:2004 iWT-4 2010 ,, Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych ‘’.

1.5.Pobocze i zjazdy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka optymalna).

Pobocza i zjazdy należy wykonać z kruszywa 0/31,5mm o uziarnieniu ciągłym, mieszczącym się pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w WT-4 2010 „ Mieszanki niezwiązane  do dróg krajowych” dla KR2.

Zagęszczenie należy wykonać najpierw walcem ogumionym, a następnie wibracyjnym. Cechy geometryczne poboczy i zjazdów tj. grubość warstw, szerokość, rzędne wysokościowe, równość, spadek poprzeczny oraz zagęszczenie powinno spełniać wymaganie normy PN- S - 06102. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych powinny być zgodne z punktem 2 WT - 4 2010. Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

2. NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

2.1 Beton asfaltowy do warstwy wiążącej AC-16W  dla  kategorii ruchu -  KR1-2.

Beton asfaltowy do warstwy wyrównawczej i wiążącej AC 16W z asfaltem drogowym 50/70 dla kategorii  ruchu KR1-2. Warstwę podbudowy należy wykonać zgodnie z PN-EN 13108-1 i Wymaganiami Technicznymi WT-2 2010 ”Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe punkt 8.2.2 .

2.1.1 Rodzaje materiałów

Dla betonu asfaltowego AC 16W 50/70 w warstwie wyrównawczej i wiążącej należy zastosować następujące materiały:

- kruszywa zgodnie z PN-EN13043:2004 i WT-1 2010 ”Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”, Tablica 4; 5; 6; 6a, dla kategorii ruchu KR1-2.

- wypełniacz mineralny wg normy PN-EN13043:2004 i WT1 2010 ”Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”, Tablica 7  dla kat. ruchu KR1-2

- asfalt drogowy wg normy PN-EN-14023 i WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe; PN-EN 12591:2010.

- środek adhezyjny spełniający wymagania Aprobaty Technicznej.

2.1.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Uziarnienie mieszanki mineralnej do betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla kategorii ruchu KR1-2 oraz zawartość lepiszcza - (projektowanie empiryczne) winno być zgodne z Tablicą 11,  WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe wymagania techniczne.

2.1.3 Wymagane właściwości betonu asfaltowego.

Beton asfaltowy do warstwy wyrównawczej i wiążącej AC 16W 50/70 projektowanej empirycznie dla kategorii ruchu KR1-2 winien spełniać wymagania zawarte w Tablicy 12;  WT-2  2010 Mieszanki mineralno asfaltowe wymagania techniczne.

2.2 Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej AC 11S  50/70 dla kategorii ruchu KR1-2.

Warstwę ścieralną nawierzchni dla kategorii ruchu KR1-2 należy wykonać zgodnie z PN-EN 13108-1 i Wymaganiami Technicznymi WT-2 2010 ”Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne punkt 8.2.3.

2.2.1. Rodzaje materiałów:

Dla betonu asfaltowego AC 11S w warstwie ścieralnej należy zastosować następujące materiały:

-  kruszywa zgodnie PN-EN13043:2004 i WT 1 2010 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”, Tablica 12; 13; 14.

- wypełniacz mineralny PN-EN13043 i WT-1  2010 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”, Tablica 15 dla ruchu KR1-2.

- asfalt drogowy wg normy PN-EN-14023 i WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe

PN-EN 12591:2010.

-  środek adhezyjny spełniający wymagania Aprobaty Technicznej.

2.2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza winna być zgodna z Tablicą 16 WT-2  2010 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne”.

2.2.3. Wymaganie właściwości betonu asfaltowego.

Beton asfaltowy AC 11S do warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu KR1-2 winien spełniać wymagania zawarte w Tablicy 18 WT-2  2010 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne”.

2.3. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu badanie typu

dla poszczególnych warstw bitumicznych. Za wykonanie badań typu mieszanek mineralno-asfaltowych odpowiada Wykonawca robót. Przedstawione Zamawiającemu badania typu winny być opracowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 2010Mieszanki mineralno-asfaltowe. Deklaracje zgodności i oznakowania CE powinny być zgodne z WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.” Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”.

2.4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Zastosowane materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia powinny gwarantować prawidłowe pod względem jakości wykonanie robót.

Nawierzchnie asfaltowe należy wykonać zgodnie z PN-EN 13108-1 i Wymaganiami Technicznymi WT-2 ”Nawierzchnie Asfaltowe 2008” pkt 8.

Wbudowanie powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, przy dodatniej  temperaturze otoczenia. Nie dopuszcza się wykonywania warstwy asfaltowej podczas opadu atmosferycznego oraz silnego wiatru. Powierzchnia po przelotnym deszczu powinna być osuszona np sprężonym powietrzem

2.4.1. Skropienie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Do skropienia istniejącej  należy zastosować emulsję kationową średniorozpadową 0,5÷0,7kg/m2. Nie dopuszcza się skropienia ręcznego.

2.4.2. Skropienie międzywarstwowe

Warstwę wiążącą z betonu asfaltowego należy skropić emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,3÷0,5kg/m2. Nie dopuszcza się skropienia ręcznego.

2.4.3. Wbudowanie mieszanek mineralno-asfaltowych.

Układarka powinna być sterowana elektronicznie, o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadającej następujące wyposażenie:

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną

grubością,

-  podgrzewaną płytę wibracyjną.

Układarka winna mieć możliwość układania szerokości 5m oraz zmiany (regulacji) szerokości układania. Mieszanki mineralno-asfaltowe należy układać całą szerokością  jezdni (bez spoin podłużnych). Połączenie z istniejącą nawierzchnią należy wykonać w     linii prostej poprzez obcięcie krawędzi piłą.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być przebadana i wbudowywana zgodnie z ustaloną technologią tak, aby wykonywana warstwa uzyskała określone właściwości. Układana mieszanka winna być równomiernie zagęszczana wystarczająco ciężkimi walcami.

2.4.4. Transport mieszanki.

Do transportu betonu asfaltowego należy używać wyłącznie samochodów - wywrotek. Samochody powinny posiadać ładowność nie mniejszą niż 10Mg. Wnętrze skrzyni należy spryskać niezbędną ilością środka zapobiegającego przyklejaniu się mieszanki. Samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu. Skrzynie samochodów wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku.

2.4.5. Kontrola jakości.

Pochodzenie kruszywa, lepiszcza i środka adhezyjnego oraz ich jakości podlegają akceptacji Zamawiającego. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wyniki badań poszczególnych składników betonu asfaltowego zgodnie z wymaganiami WT-2 2010

3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1 Przepusty drogowe

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów pod zjazdami w ramach modernizacji drogi gminnej w Dąbrowie Kozłowskiej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przepustów z rur PEHD wraz z głowicami czołowymi. W zakres robót wchodzi :

- wykonanie ławy fundamentowej żwirowej

- wykonanie (ustawienie) prefabrykowanych ścianek czołowych

- wykonanie przepustu rurowego z rur PEHD o średnicy 40cm

3.2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów objętych niniejszą SST są :

- beton

- materiały na ławy fundamentowe

- materiały izolacyjne

- rury przelotowe przepustu z PEHD

- betonowe, prefabrykowane przyczółki

3.2.1.Beton i jego składniki

Poszczególne elementy konstrukcji przepustu, w zależności od warunków eksploatacji, należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji mostowych”, z betonu klasy co najmniej C 16/20

3.2.2 Materiały na ławy fundamentowe

Część przelotowa przepustu i przyczółki powinny być posadowione na :

- ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712

3.2.3 Materiały na części przelotowe

Rury przelotowe z PEHD winny spełniać wymagania obowiązujących norm i zaleceń producenta

3.2.4 Betonowe prefabrykowane przyczółki (ścianki czołowe)

Przyczółki winny spełniać wymagania obowiązujących norm i zaleceń producenta

3.2 Sprzęt

Sprzęt do wykonywania przepustów. Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

- koparki do wykonywania wykopów głębokich

- sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych

- żurawi

- betoniarek

- innego sprzętu do transportu pomocniczego

3.4 Transport

Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami.

Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R (W).

3.5. Wykonanie robót

3.5.1.Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

3.5.2.Roboty ziemne

3.5.2.1.Wykopy

Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót według dokumentacji projektowej, SST i zaleceń Inspektora Nadzoru. W szczególności zabezpieczenie polegać może na :

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów

- podparciu lub rozparciu ścian wykopów

- stosowaniu ścianek szczelnych

3.5.2.2.Zasypka przepustu

Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie.

Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej lub SST.Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować według PN-S-02205.

3.5.2.3.Ławy fundamentowe pod przepustem

Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i SST.

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu w planie wynoszą ± 5 cm.

Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy nie mogą spowodować spiętrzenia wody w przepuście.

3.6. Kontrola jakości robót

3.6.1.Kontrola wykonania ławy fundamentowej

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić :

- rodzaj materiału

- usytuowanie ławy w planie

- rzędne wysokościowe

- grubość ławy

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową

3.6.2.Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane należy sprawdzić w zakresie :

- kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki – wg dokumentacji projektowej)

- wyglądu zewnętrznego

3.7. Obmiar robot

3.7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest 1 m ułożonego przepustu i 1 m³ wybudowanej ławy fundamentowej i  1 szt. ścianki czołowej

3.8. odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne z zachowaniem tolerancji według pkt.6. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie ław fundamentowych

3.9. Podstawa płatności

3.9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m kompletnego przepustu obejmuje :

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem

- dostarczenie materiałów

- wykonanie ław fundamentowych i ich pielęgnację

- montaż konstrukcji z rur PEHD

- wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami

- wykonanie (ustawienie) ścianek czołowych

- uporządkowanie terenu

- wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

3.9.2.Projektowana ilość jednostek obmiarowych

Projektowana ilość jednostek obmiarowych zgodna z przedmiarem

4. Oznakowanie.

4.1 Oznakowanie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania: odcinka robót, zmian organizacji ruchu na czas robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na obszarze wykonanego oznakowania. W ramach powyższego należy wykonać:

a) projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729).

b) dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

c) wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

d) w okresie trwania robót (do czasu oddania ulicy do ruchu) utrzymywać w stanie sprawności oznakowanie robót, o którym mowa w pkt. b oraz wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt. c,

e) po wykonaniu docelowej organizacji robót zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.).

5. Kontrola jakości, przedmiary, odbiory.

5.1 Kontrola jakości robót.

a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez własne laboratorium pełnego zakresu badań przewidzianych w ww. normach i specyfikacji. Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością określoną w ww. normach i specyfikacji oraz gwarantującą zachowanie jakości robót oraz gdy zażąda tego inspektor nadzoru. Niezależnie od ww. badań roboty kontrolowane będą przez laboratorium  Zamawiającego.

b) W ramach pomiarów kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez uprawnionego geodetę niwelacji: podłoża (koryta) drogi, warstwy odsączającej, warstw podbudowy, warstw bitumicznych, starej istniejącej nawierzchni. Niwelację należy wykonać co 25m i w punktach charakterystycznych profilu - przy lewej i prawej (krawędzi) oraz osi drogi. Niezależnie od w/w pomiarów roboty kontrolowane będą przez geodetę Zamawiającego.

c) Wykonawca obowiązany jest do posiadania na terenie budowy następującego wyposażenia:

- form do próbek betonowych,

- form do próbek  gruntowych i mieszanek gruntowo - cementowych,

- niwelatora,

- termometru w zakresie do 2000C,

- łaty (4m) z klinami.

d) Dokumentacja wyników pomiarów i badań.

Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być opracowane w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. Należy je sporządzić w dwóch egzemplarzach - oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.

5.2. Odbiory robót.

Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania i pomiary prowadzone w czasie realizacji obiektu jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru.

Odbiory robót - elementów będą przeprowadzone po dokonaniu i przedłożeniu przez Wykonawcę badań, atestów oraz pomiarów kontrolnych określonych w ww. normach i specyfikacji.

Odbiór końcowy będzie przeprowadzony po przedłożeniu przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego robót.

Przepisy związane z odbiorem robót:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( D.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 ).

- PN-EN 13108-1 i Wymagania Techniczne WT-2 ”Nawierzchnie Asfaltowe 2008”.

Opracował :  inż. Andrzej Adamiec

Upr. UAN-II-K/8386/135/88