Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RI.271.24.2016

# Załącznik nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA DROGI GRUNTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WOLSKA DĄBROWA

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru prac związanych z :

1.1 –  wykonaniem robót pomiarowych,

1.2 – wykonaniem robót ziemnych

1.3 – wykonaniem podbudowy z materiału utwardzającego (kruszywa naturalnego, segregowanego gruzu betonowego, destruktu asfaltobetonowego) o uziarnieniu 0/63mm,

1.4 - wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego( mieszanki optymalnej) o uziarnieniu 0/31,5mm,

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót – przebudowy drogi gruntowej w miejscowości Wolska Dąbrowa.

3. Zakres robót.

Zakres robót został wyszczególniony w przedmiarze ( kosztorysie ofertowym ) stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. Niniejszą specyfikacją objęty jest odcinek drogi gruntowej w miejscowości Wolska Dąbrowa.

4. Materiały.

4.1  W zakresie wykonania robot pomiarowych

W ramach robót pomiarowych Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia drogi, przeniesienia punktów geodezyjnych kolidujących z prowadzonymi robotami.

4.2  W zakresie wykonania robót ziemnych

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205.

4.3  W zakresie wykonania podbudowy  z materiału utwardzającego (kruszywa naturalnego, segregowanego gruzu betonowego, destruktu asfaltobetonowego) o uziarnieniu 0/63mm.

Kruszywami stosowanymi do wykonania podbudowy są kruszywa naturalne, sztuczne  i z recyklingu, które spełniają wymagania OST zgodnie z normą PN-EN 13242. Kruszywa  pochodzące z różnych źródeł (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) mają spełnić wymagania w całej mieszance.

Materiał utwardzający pochodzący z recyklingu może zostać wbudowany jedynie po zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO!

4.4  W zakresie wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego (mieszanki optymalnej)

o uziarnieniu 0/31,5mm,

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwiązanych są kruszywa naturalne, sztuczne  i z recyklingu, które spełniają wymagania OST zgodnie z normą PN-EN 13242. Kruszywa  pochodzące z różnych źródeł (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) mają spełnić wymagania w całej mieszance.

5. Sprzęt

5.1  W zakresie wykonania robot pomiarowych

- sprzęt niezbędny, specjalistyczny w gestii geodety

Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

5.2  W zakresie wykonania robót ziemnych (korytowania)

- równiarka

- koparka,

- samochody wywrotki

- walec ogumiony i płyta wibracyjna,

Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

5.3  W zakresie wykonania podbudowy  z materiału utwardzającego (kruszywa naturalnego, segregowanego gruzu betonowego, destruktu asfaltobetonowego) o uziarnieniu 0/63mm.

- równiarka,

- spycharka,

- walec ogumiony,

- przewoźny zbiornik na wodę z możliwością kontrolowanego rozpryskiwania

wody,

- koparka podsiębierna,

- urządzenia kontrolno-pomiarowe.

# Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

5.4  W zakresie wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego (mieszanki optymalnej)

o uziarnieniu 0/31,5mm,

- równiarka,

- spycharka,

- walec ogumiony,

- przewoźny zbiornik na wodę z możliwością kontrolowanego rozpryskiwania

wody,

- koparka podsiębierna,

- urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

6. Transport.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi sprawnymi technicznie środkami transportu z wyłączeniem tych  które wymagają specjalistycznych środków   transportu zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami.

Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

7. Wykonanie robót.

7.1 W zakresie wykonania robot pomiarowych

Prace należy wykonać przez uprawnionego geodetę.

7.2 W zakresie wykonania robót ziemnych (korytowania)

Wykonane roboty  i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologię i sposób wykonania robót ziemnych należy uzgodnić z Zamawiającym. Wyprofilowaną i wyrównaną nawierzchnię gruntową należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej.  Materiały na uzupełnienie nawierzchni gruntowych i koryta należy rozłożyć równomiernie warstwami jednakowej grubości wraz z nadaniem odpowiedniego profilu. Roboty należy prowadzić przy sprzyjających warunkach pogodowych

7.3 W zakresie wykonania podbudowy  z materiału utwardzającego (kruszywa naturalnego, segregowanego gruzu betonowego, destruktu asfaltobetonowego) o uziarnieniu 0/63mm.

Technologia wykonania robót i stosowane materiały muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.. Wyprofilowaną i wyrównaną warstwę podbudowy należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej. Materiał na podbudowę należy rozłożyć równomiernie warstwami jednakowej grubości wraz z nadaniem odpowiedniego profilu. Zagęszczenie materiału należy wykonywać mechanicznie, warstwę należy zagęścić na całej szerokości przy jednakowej liczbie przejść walca.

7.4 W zakresie wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego (mieszanki optymalnej)

o uziarnieniu 0/31,5mm,

# Wykonane roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologię i sposoby robót należy uzgodnić z Zamawiającym. Wyprofilowaną i wyrównaną warstwę nawierzchni z kruszywa należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej. Materiał na nawierzchni należy rozłożyć równomiernie warstwami jednakowej grubości wraz z nadaniem odpowiedniego profilu. Zagęszczenie materiału należy wykonywać mechanicznie, warstwę należy zagęścić na całej szerokości przy jednakowej liczbie przejść walca.

8. Oznakowanie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka robót, zmian organizacji ruchu na czas robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na obszarze wykonanego oznakowania. W ramach powyższego należy wykonać:

- projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie

z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  ( Dz. U z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 );

- dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem

czasowej organizacji  ruchu;

c)  wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego 
     projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.);

d)  w okresie trwania robót (do czasu oddania do ruchu) utrzymać

w stanie sprawności oznakowanie robót, o którym mowa w pkt. b) oraz

wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt. c)

e)  po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie 
     terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji 
     materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, 
     kruszywo drogowe, itp.)

9.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a) uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych 
     instalacji, których  istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

b)  uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie

sąsiadującym z przekazanym terenem budowy,

c)  szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych   
     elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po

zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa,

znaki drogowe, chodniki, jezdnie,  ogrodzenia, mała architektura, itp.,

d)  szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodne z

obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu,

przepisami BHP  itp.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek

zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem robót Wykonawca

naprawia na własny koszt.

10. Zlecanie i terminy wykonania robót.

Termin wykonania robót objętych specyfikacja zgodny z terminem realizacji zapisanym w umowie na wykonanie robót.

11. Kontrola jakości robót.

Oceny jakości robót i kontroli zakresu ilościowego wykonanych remontów dokonuje Zamawiający. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z niniejszą specyfikacją odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

12. Odbiór robót.

Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania i pomiary  prowadzone w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane  podczas odbioru. Podstawą do rozliczenia robót będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Opracował:  inż. Andrzej Adamiec

UPR. UAN-II-K/8386/135/88